# Катодные материалы ЛИА на основе фторидофосфатов

Н.Р. Хасанова

Будучи внедренными в промышленное производство, литий-ионные аккумуляторы являются предметом интенсивных исследований, направленных на улучшение их электрохимических характеристик. В первую очередь это относится к проблемам улучшения качеств катодного материала, среди которых следует выделить вопросы повышения удельных показателей энергии и мощности.

Поиск новых катодных материалов проводится среди различных классов неорганических соединений. Фторидофосфаты лития и переходных металлов Li2MPO4F (M = Co, Ni) рассматриваются как перспективные высоковольтные катодные материалы ЛИА. Для этого класса соединений существует потенциальная возможность извлечения более одного иона лития с теоретической емкостью >200 мАч/г. В настоящей работе впервые были получены и исследованы фторидофосфаты Li2FePO4F и Li2Co1-xMxPO4F (M = Fe, Mn). Привлечение разнообразных методов синтеза, включающих методы мягкой химии и электрохимического обмена, позволило синтезировать фторидофосфаты различных переходных металлов, рабочий потенциал которых варьируется от 3.4 В  до 5.1 В отн. Li/Li+. Согласно данным электрохимических исследований процессы де/интеркаляциия лития в этих соединениях происходят по однофазному механизму, что хорошо согласуется с результатами ex-situ исследований электродного материала методом порошковой рентгеновской дифракции. Результаты исследования структурных и электрохимических свойств новых катодных материалов будут представлены в докладе.