Цветные щелочно-свинцовые силикатные стекла

Свинцовые содовые и поташные силикатные стекла известны издревле. Это многие древнерусские стекла, мозаичные смальты, керамические краски и глазури, свинцовый хрусталь. Несмотря на древнюю историю, строение и свойства свинцовых стекол исследованы не полностью. Содержащиеся в них атомы свинца в отличие от других катионов-модификаторов способны внедряться в кремний-кислородный каркас, выступая по сути в роли силикатоообразователя. В зависимости от условий варки и состава шихты атомы свинца способны как отдавать, так и принимать электроны, что приводит к изменению структуры стекла и появлению окраски. Окраска свинцовых стекол, вызванная введением ионных красителей, зависит от количества свинца, что свидетельствует о взаимодействии ионов красителя с [PbO4] группировками. Однако, как проявляется такое взаимодействие на структурном уровне, неясно. Ответить на этот вопрос возможно, приготовив серии свинцовых стекол разных составов, отличающихся содержанием оксида свинца и содержанием ионного красителя. Важную информацию о строении стекол можно получить из рамановских спектров, ЭПР, твердофазного ЯМР, а также электронной спектроскопии и спектров люминесценции. Другими причинами окраски свинцовых стекол служат наночастицы благородных металлов, возникающие в результате «наведения» в массе стекла или на его поверхности вследствие ионного обмена. Окраска наведенных стекол, вызванная плазмонным резонансом на поверхности наночастиц, зависит от состава стекол, в том числе и от наличия примесей олова, мышьяка и сурьмы. Влияние этих микропримесей на окраску до конца не объяснено. В ряде стекол наблюдается глушение, вызванное образованием кристаллов меди размеров до нескольких микрон. Частицы металлов в стеклах также изучают методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии.

Начинаемая нами работа носит междисциплинарный характер (искусствоведение, аналитическая химия, неорганическая химия). Она предполагает исследование предоставленных нам образцов усть-рудицких смальт М.В. Ломоносова, а также фрагментов стеклол, изготовленных на Потемкинском и Императорском стеклянных заводах (ИСЗ) во второй половине XVIII – первой трети XIX века. Комплексное физико-химическое исследование (аналитический сегмент работы) позволит проследить взаимосвязь между древнерусскими традициями стеклоделия, рецептурами варки цветных стекол, разработанными М.В. Ломоносовым, и составами стекол ИСЗ, ответить на вопросы о времени появления свинцового хрусталя в России. Полученные сведения необычайно важны для истории русского стеклоделия, а также для целей атрибуции. Эта работа проводится при сотрудничестве с МАЭ имени Петра Великого («Кунсткамера»), Государственным Эрмитажем и Государственным историческим музеем (искусствоведческий сегмент работы). На основе изученных нами составов исторических стекол созданы  модельные составы в системе K2O-PbO-SiO2, на которых предполагается изучить описанные выше закономерности в изменении окраски и ряда других функциональных свойств в зависимости от состава, структуры и условий варки. Стекла этого типа, допиранные хромом, будут апробованы в качестве сенсоров на гамма-излучение (неорганический сегмент работы).

Отдельную задачуи мы видим в воспроизведении рецептов варки некоторых ломоносовских смальт.